ZJQ00－SG－001－2003

Ss设计吧廊   http://www.balang88.cn/

室内设计教程资源论坛,为中国设计师服务,提供大量的3dmax教程,Vray教程,cad教程,ps教程,sketchup教程,室内效果图设计,渲染,鉴赏,打造最具气氛的设计师交流论坛

更多精彩内容见: http://www.balang88.cn/

6     裱糊与软包工程

6·1     裱糊工程施工工艺标准

6·1，1总    则

6·1·1·1适用范围

本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、复合纸质壁纸、金属壁纸、玻璃纤维壁纸、锦缎壁纸、装饰壁纸等裱糊工程。

6·1·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB/T8945－88《聚氯乙烯壁纸》

(4)《壁纸胶粘剂》JC/T548－94

(5)《建筑室内腻子》JG/T3049

(6)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(7)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

6·1·2   施工准备

6·1·2·1技术准备

施工前应仔细熟悉施工图纸，掌握当地的天气情况，依据施工技术交底和安全交底，作好各方面的准备。

6·1·2·2   材料要求

(1)品种规格

1)规格:

大卷:门幅宽920一12OO㎜，长50m，每卷40一90m2

申卷:门幅宽760一9OO㎜，长25一50m，每卷20一45ml2

小卷:门幅宽530一60O㎜，长10一l2m，每卷5-6m2

其他规格尺寸由供需双方协商或以标准尺寸的倍数供应。

2)质量要求:见表6·1·2·9-1一3。

聚氯乙烯塑料壁纸外观质量要求       表6.1.2.2-1

| 等 级 名 称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色差 | 不允许有 | 不允许有明显差异 | 允许有差异，但不影响使用 |
| 伤痕和皱褶 | 不允许有 | 不许有 | 允许基纸有明显折印，但壁纸表面不允许有死折 |
| 气泡 | 不允许有 | 不允许有 | 不允许有影响外观的气泡 |
| 套印精度 | 偏差不大于0.7mm | 偏差不大于1mm | 偏差不大于2mm |
| 露底 | 不允许有 | 不允许有 | 允许有2mm的露底，但不允许密集 |
| 漏印 | 不允许有 | 不允许有 | 不允许有影响外观的漏印 |
| 污染点 | 不允许有 | 不允许有目视明显的污染点 | 允许有目视明显的污染点，但不允许密集 |

可洗性要求

可洗性是壁纸在粘贴后的使用期内可洗涤的性能。这是对壁纸用在有污染和湿度较高地方的要求。

可洗性按使用要求可分为可洗、特别可洗和可刷洗三个使用等级。

壁纸可洗性要求         表6.1.2.2-2

| 使用等级 | 指标 | 使用等级 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可洗 | 30次无外观上的损伤和变化 | 可刷洗 | 40次无外观上的损伤和变化 |
| 特别可洗 | 100次无外观上的损伤和变化 |  |  |

注：宽度和长度的测量：用最小刻度为1mm的钢卷尺测量。

其它壁纸、壁布的技术性能         表6.1.2.2-3

| 产品种类 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 织物复合壁纸 | 耐光色牢度（级） 耐磨擦色牢度（级） 不透明度（％） 湿强度（N/1.5cm） | ＞4 ＞1（干、湿磨擦） ＞90 4（纵向） 2（横向） |  |
| 金属复合壁纸 | 剥离强度（Mpa） 耐擦洗（次） 耐水性（30℃，软水，24h） | ＞0.15 ＞1000 不变色 |  |
| 玻璃纤维壁布 | 产品符合德国标准 |  |  |
| 装饰壁布 | 断裂强度（N/5×200mm） | 770（纵向） 490（横向） |  |
|  | 断裂伸长率（％） | 3（纵向） 8（横向） |  |
|  | 冲击强度 | 347 | Y631型织物破裂实验机 |
|  | 耐磨（次） | 500 | Y522型圆盘工织物耐磨机 |
|  | 静电效应 静电值（V） 半衰期（S） | 184 1 | 感应式静电仪 室温19℃±1℃ 相对湿度50±2％ 放电电压5000V |
|  | 色泽牢度 单洗褪色（级） 皂洗色（级） 湿磨擦（级） 干磨擦（级） 刷洗（级） 日晒（级） | 3～4 4～5 4 4～5 3～4 7 | 按印刷棉布国家标准测试与评定 |

(2)外观质量检查;检查试样外观质量时，在光线充足的条件下 (晴朗天气北窗的昼光)目测，必要时采用标准光源箱。

6·1·2·3   主要机具 (表6·1·2.3)

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁纸工作台 | 1 | 4m×4m |  |
| 2 | 滚轮 | 3 |  |  |
| 3 | 壁纸刀 | 4 |  |  |
| 4 | 油工刮板 | 3 |  |  |
| 5 | 毛刷 | 3 |  |  |
| 6 | 钢板尺 | 2 | 1m |  |

6·1·2·4   作业条件

(1)新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。

(2)旧墙面在裱糊前应清除疏松的日装修层，并刷涂界面剂。

(3)基层按设计要求木砖或木筋己埋设，水泥砂浆找平层己抹完，经干燥后含水率不大于8％，木材基层含水率不大于12％。

(4)水电及设备、顶墙上预留预埋件已完。门窗油漆己完成。

(5)房间地面工程己完，经检查符合设计要求。

(6)房间的木护墙和细木装修底板己完，经检查符合设计要求。

(7)大面积装修前，应做样板间，经监理单位鉴定合格后，可组织施工。

6·1·3   材料和质量要点

6·1·3·1材料的关键要求

(1)裱糊面材由设计规定，并以样板的方式由甲方认定，并一次备足同批的面材，以免不同批次的材料产生色差，影响同一空间的装饰效果。

(2)软包用辅助材料，如边框、龙骨、底板、面板、线条等，尽量采用工厂加工的成品，应符合设计图纸要求和国家有关规范的技术标准。

(3)胶粘剂、嵌缝腻子等应根据设计和基层的实际需要提前备齐。其质量要满足设计和质量标准的规定，并满足建筑物的防火要求，避免在高温下因胶粘剂失去粘接力使壁纸脱落而引起火灾。

6·1·3·2   技术关键要求

(1)裁纸

对花墙纸，为减少浪费，如事先计算一间房用量，如需用5卷纸，则用5卷纸同时展开裁剪，可大大减少壁纸的浪费。

(2)壁纸滚压

壁纸贴平后，3-5h内，在其微干状态时，用小滚轮 (中间微起拱)均匀用力滚压接缝处，这样做比传统的有机玻璃片抹刮能有效的减少对壁纸的损坏。

6·1·3，3   职业健康安全关键要求

在施工中应注意在高处施工时的安全防护。

6，1·3·4   环境关键要求

本分项工作中，环境关键要求主要为壁纸和粘结剂的材料要求，见表6·1·3.4-1一2。

壁纸中的有害物质限量值（单位：mg/kg）  表6.1.3.4-1

| 有害物质名称 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属 （或其它） 元素 | 钡 | ≤1000 |
|  | 镉 | ≤25 |
|  | 铬 | ≤60 |
|  | 铅 | ≤90 |
|  | 砷 | ≤8 |
|  | 汞 | ≤20 |
|  | 硒 | ≤165 |
|  | 锑 | ≤20 |
| 氯乙烯单体 |  | ≤1.0 |
| 甲 醛 |  | ≤120 |

室内用水性胶粘剂中总挥发性有机化合物

（TVOC）和游离甲醛限量          表6.1.3.4-2

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| TVOC（g/l） | ≤50 |
| 游离甲醛（g/kg） | ≤1 |

(1)壁纸

本标准主要适用于以纸为基材的壁纸。主要以纸为基材，通过胶粘剂贴于墙面或天花上的装饰材料，不包括墙毡及其他类似的墙挂。

(2)胶粘剂·4

6.1.4施工工艺

6·1·4·1   工艺流程

基层处理－吊直、套方、找规矩、弹线－计算用料、裁纸－刷胶－裱糊－修整

6·1·4·2   操作工艺

(1)基层处理

根据基层不同材质，采用不同的处理方法。

1)混凝土及抹灰基层处理

裱糊壁纸的基层是混凝土面、抹灰面 (如水泥砂浆、水泥混合砂浆;石灰砂浆等)，要满刮腻子一遍打磨砂纸。但有的棍凝土面、抹灰面有气孔、麻点、凸凹不平时，为了保证质量，应增加满刮腻子和磨砂纸遍数。刮腻子时，将混凝土或抹灰面清扫干净，使用胶皮刮板满刮一遍。刮时要有规律，要一板排一板，两板中间顺一板。既要刮严，又不得有明显接搓和凸痕。做到凸处薄刮，凹处厚刮，大面积找平。待腻子干固后，打磨砂纸并扫净。需要增加满刮腻子遍数的基层表面，应先将表面裂缝及凹面部分刮平，然后打磨砂纸、扫净，再满刮一遍后打磨砂纸，处理好的底层应该平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂痕、崩角，无砂眼麻点。

2)木质基层处理

木基层要求接缝不显接搓，接缝、钉眼应用腻子补平并满刮油性腻子一遍 (第一遍)，用砂纸磨平。木夹板的不平整主要是钉接造成的，在钉接处木夹板往往下凹，非钉接处向外凸。所以第一遍满刮腻子主要是找平大面。第二遍可用石膏腻子找平，腻子的厚度应减薄，可在该腻子五六成干时，用塑料刮板有规律地压光，最后用干净的抹布轻轻将表面灰粒擦净。

对要贴金属壁纸的木基面处理，第二遍腻子时应采用石膏粉调配猪血料的腻子，其配比为10:3(重量比)。金属壁纸对基面的平整度要求很高，稍有不平处或粉尘，都会在金属壁纸裱贴后明显地看出。所以金属壁纸的木基面处理，应与木家具打底方法基本相同，批抹腻子的遍数要求在三遍以上。批抹最后一遍腻子并打平后，用软布擦净。

3)石膏板基层处理

纸面石膏板比较平整，披抹腻子主要是在对缝处和螺钉孔位处。对缝披抹腻子后，还需用棉纸带贴缝，以防止对缝处的开裂。在纸面石膏板上，应用腻子满刮一遍，找平大面，在第二遍腻子进行修整。

4)不同基层对接处的处理

不同基层材料的相接处，如石膏板与木夹板、水泥或抹灰基面与木夹板、水泥基面与石膏板之间的对缝，应用棉纸带或穿孔纸带粘贴封口，以防止裱糊后的壁纸面层被拉裂撕开。

5)涂刷防潮底漆和底胶

为了防止壁纸受潮脱胶，一般对要裱糊塑料壁纸、壁布、纸基塑料壁纸、金属壁纸的墙面，涂刷防潮底漆。防潮底漆用酚醛清漆与汽油或松节油来调配，其配比为清漆:汽油 (或松节油)1:3。该底漆可涂刷，也可喷刷，漆液不宜厚，且要均匀一致。涂刷底胶是为了增加粘结力，防止处理好的基层受潮弄污。底胶一般用108胶配少许甲醛纤维素加水调成，其配比为108胶:水:甲醛纤维素=10:10:0.2。底胶可涂刷，也可喷刷。在涂刷防潮底漆和底胶时，室内应无灰尘，且防止灰尘和杂物棍入该底漆或底胶中。底胶一般是一遍成活，但不能漏刷、漏喷。

若面层贴波音软片，基层处理最后要做到硬、干、光。要在做完通常基层处理后，还需增加打磨和刷二遍清漆。

6)基层处理中的底灰腻子有乳胶腻子与油性腻子之分;其配合比(重量比)如下:

乳胶腻子:

白乳胶 (聚醋酸乙烯乳液):滑石粉:甲醛纤维素(2溶掖)=1:10:2.5。

白乳胶:石膏粉:甲醛纤维素 (2溶液)=1:6:0.6

油性腻子:

石膏粉:熟桐泊:清漆 (酚醛)=10:1:2

复粉:熟桐油:松节油=10:2:1

(2)吊直、套方、找规矩、弹线

1)顶棚:首先应将顶子的对称中心线通过吊直、套方、找规矩的办法弹出中心线，以便从中间向两边对称控制。墙顶交接处的处理原则是:凡有挂镜线的按挂镜线弹线，没有挂镜线则按设计要求弹线。

2)墙面:首先应将房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩，并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制 (习惯做法是进门左阴角处开始铺贴第一张)，有挂镜线的按挂镜线弹线，没有挂镜线的按设计要求弹线控制。

3)具体操作方法如下:

按壁纸的标准宽度找规矩，每个墙面的第一条纸都要弹线找垂直，第一条线距墙阴角约15cm处，作为裱糊时的准线。

在第一条壁纸位置的墙顶处敲进一枚墙钉，将有粉锤线系上，铅锤下吊到踢脚上缘处，锤线静止不动后，一手紧握锤头，按锤线的位置用铅笔在墙面划一短线，再松开铅锤头查看垂线是否与铅笔短线重合。如果重合，就用一只手将垂线按在铅笔短线上，另一只手把垂线往外拉，放手后使其弹回，便可得到墙面的基准垂线。弹出的基准垂线越细越好。

每个墙面的第一条垂线，应该定在距墙角距离约l5Cm处。墙面上有门窗口的应增加门窗两边的垂直线。

(3)计算用料、裁纸

按基层实际尺寸进行测量计算所需用量，并在每边增加2一3Cm作为裁纸量。

裁剪在工作台上进行。对有图案的材料，无论顶棚还是墙面均应从粘贴的第一张开始对花，墙面从上部开始。边裁边编顺序号，以便按顺序粘贴。

对于对花墙纸，为减少浪费，应事先计算如一间房需要5卷纸，则用5卷纸同时展开裁剪，可大大减少壁纸的浪费。

(4)刷胶

由于现在的壁纸一般质量较好，所以不必进行润水，在进行施工前将2一3块壁纸进行刷胶，使壁纸起到湿润、软化的作用，塑料纸基背面和墙面都应涂刷胶粘剂，刷胶应厚薄均匀，从刷胶到最后上墙的时间一般控制在5一7分钟。

刷胶时，基层表面刷胶的宽度要比壁纸宽约3Cm。刷胶要全面、均匀、不裹边、不起堆，以防溢出，弄脏壁纸。但也不能刷得过少，甚至刷不到位，以免壁纸粘结不牢。一般抹灰墙面用胶量为0.l5kg/m2左右，纸面为0.l2kg/M左右。壁纸背面刷胶后，应是胶面与胶面反复对叠，以避免胶干得太快，也便于上墙，并使禄糊的墙面整洁平整。

金属壁纸的胶液应是专用的壁纸粉胶。刷胶时，准备一卷末开封的发泡壁纸或长度大于壁纸宽的圆筒，一边在裁剪好的金属壁纸背面刷胶，一边将刷过胶的部分向上卷在发泡壁纸卷上。

(5)裱贴

1)吊顶袜贴

在吊顶面上祷贴壁纸，第一段通常要贴近主窗，与墙壁平行。长度过短时 (小于2m)，则可跟窗户成直角贴。

在裱贴第一段前，须先弹出一条直线。其方法为，在距吊顶面两端的主窗墙角lO㎜处用铅笔做两个记号，在其中的一个记号处敲一枚钉子，按照前述方法在吊顶上弹出一道与主窗墙面平行的粉线。按上述方法裁纸、浸水、刷胶后，将整条壁纸反复折叠。然后用一卷未开封的壁纸卷或长刷撑起折叠好的一段壁纸，并将边缘靠齐弹线，用排笔敷平一段，再展开下摺的端头部分，并将边缘靠齐弹线，用排笔敷平一段，再展开弹线敷平，直到整截贴好为至。剪齐两端多余的部分，如有必要，应沿着墙顶线和墙角修剪整齐。

2)墙面裱贴

袜贴壁纸时，首先要垂直，后对花纹拼缝，再用刮板用力抹压平整。原则是先垂直面后水平面，先细部后大面。贴垂直面时先上后下，贴水平面时先高后低。裱贴时剪刀和长刷可放在围裙袋中或手边。先将上过胶的壁纸下半截向上折一半，握住顶端的两角，在四脚梯或凳上站稳后。展开上半截，凑近墙壁，使边缘靠着垂线成一直线，轻轻压平，由中间向外用刷子将上半截敷平，在壁纸顶端作出记号，然后用剪刀修齐或用壁纸刀将多余的壁纸割去。再按上法同样处理下半截，修齐踢脚板与墙壁间的角落。用海绵擦掉沾在踢脚板上的胶糊。壁纸贴平后，3—5h内，在其微干状态时，用小滚轮(+间微起拱)均匀用力滚压接缝处，这样做比传统的有机玻璃片抹刮能有效的减少对壁纸的损坏。

裱贴壁纸时，注意在阳角处不能拼缝，阴角边壁纸搭缝时，应先檬糊压在里面的转角壁纸，再粘贴非转角的正常壁纸。搭接面应根据阴角垂直度而定，搭接宽度一般不小于2—3cm。并且要保持垂直无毛边。

裱糊前，应尽可能卸下墙上电灯等开关，首先耍切断电源，用火柴棒或细木棒插入螺丝孔内，以便在裱糊时识别，以及在袜糊后切割留位。不易拆下的配件，不能在壁纸上剪口再辕上去。操作时，将壁纸轻轻糊于电灯开关上面，并找到中心点，从申心开始切割十字，一直切到墙体边。然后用手按出开关体的轮廓位置，慢慢拉起多余的壁纸，剪去不需的部分，再用橡胶刮子刮平，并擦去刮出的胶液。

除了常规的直式裱贴外，还有斜式檬贴，若设计要求斜式裱贴，则在椿贴前的找规矩中增加找斜贴基准线这一工序。具体做法是:先在一面墙两上墙角间的中心墙顶处标明一点，由这点往下在墙上弹上一条垂直的粉笔灰线。从这条线的底部，沿着墙底，测出与墙高相等的距离。由这一点再和墙顶中心点连接，弹出另一条粉笔灰线。这条线就是一条确实的斜线。斜式辕贴壁纸比较浪费材料。在估计数量时，应预先考虑到这一点。

当墙面的墙纸完成40m2左右或自裱贴施工开始40—6Omin后，需安排一人用滚轮，从第一张墙纸开始滚压或抹压，直至将已完成的墙纸面滚压一遍。工序的的原理和作用是，因墙纸胶液的特性为开始润滑性好，易于墙纸的对缝裱贴，当胶液内水分被墙体和墙纸逐步吸收后但还没干时，胶性逐渐增大，时间均为40一6Omin，这时的胶液粘性最大，对墙纸面进行滚压，可使墙纸与基面更好贴合，使对缝处的缝口更加密合。

部分特殊裱贴面材，因其材料特征，在檬贴时有部分特殊的工艺要求，具体如下:

金属壁纸的裱贴:

金属壁纸的收缩量很少，在檬贴时可采用对缝辕，也可用搭缝裱。

金属壁纸对缝时，部有对花纹拼缝的要求。裱贴时，先从顶面开始对花纹拼缝，操作需要两个人同时配合，一个负责对花纹拼缝，另一个人负责手托金属壁纸卷，逐渐放展。一边对缝一边用橡胶刮平金属壁纸，刮时由纸的中部往两边压刮。使胶液向两边滑动而粘贴均匀，刮平时用力要均匀适中，刮子面要放平。不可用刮子的尖端来刮金属壁纸，以防刮伤纸面。若两幅间有小缝，则应用刮子在刚粘的这幅壁纸面上，向先粘好的壁纸这边刮，直到无缝为止。裱贴操作的其他要求与普通壁纸相同。

锦缎的裱贴:

由于锦缎柔软光滑，极易变形，难以直接裱糊在木质基层面上。裱糊时，应先在锦缎背后上浆，并裱糊一层宣纸，使锦缎挺括，以便于裁剪和裱贴上墙。

上浆用的浆液是由面粉、防虫涂料和水配合成，其配比为(重量比)5:40:20，调配成稀而薄的浆液。上浆时，把锦缎正面平铺在大而干的桌面上或平滑的大木夹板上，并在两边压紧锦缎，用排刷沾上浆液从中间开始向两边刷，使浆液均匀地涂刷在锦缎背面，浆液不要过多，以打湿背面为准。

在另张大平面桌子 (桌面一定要光滑)眪平铺一张幅宽大于锦缎幅宽的宣纸。并用水将宣纸打湿，使纸平贴在桌面上。用水量耍适当，以刚好打湿为好。

把上好浆液的锦缎从桌面上抬起来，将有浆液的一面向下，把锦缎粘贴在打湿的宣纸上，并用塑料刮片从锦缎的中间开始向四边刮压，以便使便锦缎与宣纸粘贴均匀。待打湿的宣纸于后，便可从桌面取下，这时，锦缎与宣纸就贴合在一起。

锦缎裱贴前要根据其幅宽和花纹认真裁剪，并将每个裁剪完的开片编号，禄贴时，对号进行。袜贴的方法同金属纸。

波音软片的裱贴:

波音软片是一种自粘性饰面材料，因此，当基面做到硬、干、光后，不必刷胶。禄贴时，只要将波音软片的自粘底纸层撕开一条口。在墙壁面的袜贴中，首先对好垂直线，然后将撕开一条口的波音软片粘贴在饰面的上沿口。自上而下，一边撕开底纸层，一面用木块或有机玻璃夹片贴在基面上。如表面不平，可用吹风加热，以干净布在加热的表面处摩擦，可恢复平整。也可用电烫斗加热，但要调到中低档温度。

6·1·5   质量标准

6·1·5·1主控项目

'(1)壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行的有关规定。

(2)裱糊工程基层处理质量应符合要求。

(3)禄糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

(4)壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

6·1·5·2   一般项目

(1)禄糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及污斑，斜视时应无胶痕。

(2)复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损伤。

(3)壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

(4)壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

(5)壁纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

6·1·6 成品保护

(1)墙布、锦缎装修饰面己裱糊完的房间应及时清理干净，不准做临时料房或休息室，避免污染和损坏，应设专人负责管理，如及时锁门，定期通风换气、排气等。

(2)在整个墙面装饰工程袄糊施工过程中，严禁非操作人员随意触摸成品。

(3)暖通、电气、上、下水管工程裱糊施工过程中，操作者应注意保护墙面，严防污染和损坏成品。

(4)严禁在己檬糊完墙布、锦缎的房间内剔眼打洞。若纯属设计变更所至，也应采取可靠有效措施，施工时要仔细，小心保护，施工后要及时认真修补，以保证成品完整。

(5)二次补油漆、涂浆活及地面磨石，花岗石清理时，要注意保护好成品，防止污染、碰撞与损坏墙面。

(6)墙面裱糊时，各道工序必须严格按照规程施工，操作时要做到干净利落，边缝要切割整齐到位，胶痕迹要擦干净。

(7)冬期在采暖条件下施工，要派专人负责看管，严防发生跑水，渗漏水等灾害性事故。

6·1·7   安全环保措施

(1)操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作要求，合格后才能上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。

(2)禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人数不得集中在一起，工具要搁置稳定，防止坠落伤人。

(3)在两层脚手架上操作时，应尽量避免在同一垂直线上工作。

(4)夜间临时用的移动照明灯，必须用安全电压。机械操作人员必须培训持证上岗，现场一切机械设备，非操作人员一律禁止乱动。

(5)选择材料时，必须选择符合国家规定的材料。

6·1·8   施工应注意事项

(1)墙布、锦缎檬糊时，在斜视壁面上有污斑时，应将两布对缝时挤出的胶液及时擦干净，己干的胶液用温水擦洗干净。

(2)为了保证对花端正，颜色一致，无空鼓、气泡，无死摺，铱糊时应控制好墙布面的花与花之间的空隙 (应相同);裁花布或锦缎时，应做到部位一致，随时注意壁布颜色、图案、花型，确有差别是应予以分类，分别安排在另一墙面或房间;颜色差别大或有死摺时，不得使用。墙布糊完后出现个别翘角，翘边现象，可用乳液胶涂抹滚压粘牢，个别鼓泡应用针管排气后注人胶液，再用辊压实。

(3)上下不亏布、横平竖直。如有挂镜线，应以挂镜线为准，无挂镜线以弹线为准。当袜糊到一个阴角时要断布，因为用一张布糊在两个墙面上容易出现阴角处墙布空鼓或皱摺，断布后从阴角另一侧开始仍按上述首张布开始糊的办法施工。

(4)裱糊前必须做好样板间，找出易出现问题的原因，确定试拼措施，以保证花型图案对称。

(5)周边缝宽窄不一致:在拼装预制镶嵌过程中，由于安装不详、捻边时松紧不一或在套割底板是弧度不均等造成边缝宽窄不一致，应及时进行修整和加强检查验收工作。

(6)禄糊前一定要重视对基层的清理工作。因为基层表面有积灰、积尘、腻子包、小砂粒、胶浆疙瘩等，会造成表面不平，斜视有疙瘩。

(7)祷糊时，应重视边框、贴脸、装饰木线、边线的制作工作。制作要精细，套割要认真细致，拼装时钉子和涂胶要适宜，木材含水率不得大于8％，以保证装修质量和效果。

6·2    木作软包墙面施工工艺标准

6·2·1总    则

6·2·1·1适用范围

本章适用于墙面 (装饰布和皮革、人造革)木作软包施工。

6·2·2 施工准备

6·2·2·1技术准备

熟悉施工图纸，依据技术交底和安全交底作好施工准备。

6·2·2·2   材料要求

(1)软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理必须符合设计图纸要求。

(2)软包面料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定，具有防火检测报告。普通布料需进行两次防火或处理，并检测合格。

(3)龙骨一般用白松烘干料，含水率不大干12％，厚度应根据设计要求，不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病，并预先经防腐处理。龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。

(4)外饰面用的压条分格框料和木贴脸等面料，一般采用工厂经烘干加工的半成品料，含水率不大于12％。选用优质五夹板，如基层情况特殊或有特殊要求者，亦可选用九夹板。

(5)胶粘剂一般采用立时得粘贴，不同部位采用不同胶粘剂。

6·2·2·3   主要施工机具 (表6·2·2·3)

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | 1 |  |  |
| 2 | 电焊机 | 1 | 3.2～6mm |  |
| 3 | 手电钻 | 2 | 回JIZC－10 |  |
| 4 | 冲击电钻 | 2 | DH22 |  |
| 5 | 专用夹具 | 3 |  |  |
| 6 | 刮刀 | 2 |  |  |

此外，还有钢板尺、裁刀、刮板、毛刷、排笔、长卷尺、锤子等。

6，2.2.4   作业条件

(1)混凝土和墙面抹灰完成，基层已按设计要求埋人木砖或木筋，水泥砂浆找平层已抹完并刷冷底子油。

(2)水电及设备，顶墙上预留预埋件已完成。·

(3)房司的吊顶分项工程基本完成，并符合设计要求。

(4)房司里的地面分项工程基本完成，并符合设计要求。

(5)对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。

(6)调整基层并进行检查，要求基层平整、牢固，垂直度、平整度均符合细木制作验收规范。

6，2·3   施工工艺

6·2·3·1工艺流程

面和天棚巴基本完成，墙面和细木装修底板做完，开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。

基层或底板处理－吊直、套方、找规矩、弹线－计算用料、截面料－粘贴面料－安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆－修整软包墙面

6.2·3·2   操作工艺

(1)基层或底板处理:在结构墙上预埋木砖抹水泥砂浆找平层。如果是直接铺贴，则应先将底板拼缝用油腻子嵌平密实，满刮腻子1一2遍，待腻子干燥后，用砂纸磨平，粘贴前基层表面满刷清油一道。

(2)吊直、套方、找规矩、弹线:根据设计图纸要求，把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序，把实际尺寸与造型落实到墙面上。

(3)计算用料，套裁填充料和面料:首先根据设计图纸的要求，确定软包墙面的具体做法。

(4)粘贴面料:如采取直接铺贴法施工时，应待墙面细木装修基本完成时，边框油漆达到交活条件，方可粘贴面料。

(5)安装贴脸或装饰边线:根据设计选定和加工好的贴脸或装饰边线，按设计要求把油漆刷好 (达到交活条件)，便可进行装饰板安装工作。首先经过试拼，达到设计要求的效果后，便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线，最后涂刷镶边油漆成活。

(6)修整软包墙面:除尘清理，钉粘保护膜和处理胶痕。

6·2·3·3   施工工艺

(1)基层处理

人造革软包，要求基层牢固，构造合理。如果是将它直接装设于建筑墙体及柱体表面，为防止墙体柱体的潮气使其基面板底翘曲变形而影响装饰质量，要求基层做抹灰和防潮处理。通常的做法是，采用1:3的水泥砂浆抹灰做至2Omm厚。然后刷涂冷底子油一道并作一毡二油防潮层。

(2)木龙骨及墙板安装

当在建筑墙柱面做皮革或人造革装饰时，应采用墙筋木龙骨，墙筋龙骨一般为 (20一5O)mm×(40一5O)mm截面的木方条，钉于墙、柱体的预埋木砖或预埋的木楔上，木砖或木楔的间距，与墙筋的排布尺寸一致，一般为400一60Omm间距，按设计图纸的要求进行分格或平面造型形式进行划分。常见形式为450一45Omm见方划分。

固定好墙筋之后，即铺钉夹板作基面板;然后以人造革包填塞材料覆于基面板之上，采用钉将其固定于墙筋位置;最后以电化铝帽头钉按分格或其他形式的划分尺寸进行钉固。也可同时采用压条，压条的材料可用不锈钢、铜或木条，既方便施工，又可使其立面造型丰富。

(3)面层固定

皮革和人造革饰面的铺钉方法，主要有成卷铺装和分块固定两种形式。此外尚有压条法、平铺泡钉压角法等，由设计而定。

1)成卷铺装法

由于人造革材料可成卷供应，当较大面积施工时，可进行成卷铺装。但需注意，人造革卷材的幅面宽度应大于横向木筋中距50一80㎜;并保证基面五夹板的接缝须置于墙筋上。

2)分块固定

这种做法是先将皮革或人造革与夹板按设计要求的分格，划块进行预裁，然后一并固定于木筋上。安装时，以五夹板压住皮革或人造革面层，压边20一3Omm，用圆钉钉于木筋上，然后将皮革或人造革与木夹板之间填人衬垫材料进而包覆固定。须注意的操作要点是:首先必须保证五夹板的接缝位于墙筋中线;其次，五夹板的另一端不压皮革或人造革而是直接钉于木筋上;再就是皮革或人造革剪裁时必须大于装饰分格划块尺寸，并足以在下一个墙筋上剩余20一3Omm的料头。如此，第二块五夹板又可包覆第二片革面压于其上进而固定，照此类推完成整个软包面。这种做法，多用于酒吧台、服务台等部位的装饰。

6·2·4   质量要求

6·2·4·1主控项目

(1)软包的面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

(2)软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。

(3)软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。

(4)单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。

6·2·4·2   一般项目

(1)软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差，整体应协调美观。

(2)软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范涂饰的相关规定。软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6·2·4·2-1。

清漆的涂饰质量和检验方法      表6.2.4.2-1

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平 木纹清楚 | 棕眼刮平 木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无手感 | 光泽均匀 一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

(3)软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6·2·4·2-2的规定。

软包工程安装的允许偏差和检验方法         表6.2.4.2-2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 边框宽度、高度 | 0，-2 | 用钢尺检查 |
| 3 | 对角线长度差 | 3 | 用钢尺检查 |
| 4 | 裁口、线条接缝高低差 | 1 | 用直尺和塞尺检查 |

6·2·5   成品保护

(1)施工过程中对己完成的其他成品注意保护，避免损坏。

(2)施工结束后将面层清理干净，现场垃圾清理完毕，洒水清扫或用吸尘器清理干净，避免扫起灰尘，造成软包二次污染。

(3)软包相邻部位需作泊漆或其他喷涂时，应用纸胶带或废报纸进行遮盖，避免污染。

6·2·6   安全措施

(1)对软包面料及填塞料的阻燃性能严格把关，达不到防火要求的，不予使用。

(2)软包布附近尽量避免使用碘钨灯或其他高温照明设备，不得动用明火，避免损坏。

6·2·7   施工注意事项

(1)切割填塞料 "海绵"时，为避免 "海绵"边缘出现锯齿形，可用较大铲刀及锋利刀沿 "海绵"边缘切下，以保整齐。

(2)在粘结填塞料 "海绵"时，避免用含腐蚀成分的粘结剂，以免腐蚀 "海绵"，造成 "海绵"厚度减少，底部发硬，以至于软包不饱满，所以粘结 "海绵"时应采用中性或其他不含腐蚀成分的胶粘剂。

(3)面料裁割及粘结时，应注意花纹走向，避免花纹错乱影响观。

(4)软包制作好后用粘结剂或直钉将软包固定在墙面上，水平度、垂直度达到规范要求，阴阳角应进行对角。

6·2·8   环境因素控制

木作软包环境因素控制见表6·2·8。

木作软包环境因素控制       表6.2.8

| 序号 | 环境因素 | 排放去向 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水、电的消耗 | 周围空间 | 资源消耗、污染土地 |
| 2 | 电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放 | 周围空间 | 影响人体健康 |
| 3 | 锯末粉尘的排放 | 周围空间 | 污染大气 |
| 4 | 甲醛等有害气体的排放 | 大气 | 污染大气 |
| 5 | 油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放 | 大气 | 污染大气 |
| 6 | 油漆刷、涂料滚筒的废弃 | 垃圾场 | 污染土地 |
| 7 | 油漆桶、涂料桶的废弃 | 垃圾场 | 污染土地 |
| 8 | 油漆、稀料、胶、涂料的泄漏 | 土地 | 污染土地 |
| 9 | 油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒 | 土地 | 污染土地 |
| 10 | 防火、防腐涂料的废弃 | 周围空间 | 污染土地 |
| 11 | 废夹板等施工垃圾的排放 | 垃圾场 | 污染土地 |
| 12 | 木制作、加工现场火灾的发生 | 大气 | 污染土地、影响安全 |

Ss设计吧廊   http://www.balang88.cn/

室内设计教程资源论坛,为中国设计师服务,提供大量的3dmax教程,Vray教程,cad教程,ps教程,sketchup教程,室内效果图设计,渲染,鉴赏,打造最具气氛的设计师交流论坛

更多精彩内容见: http://www.balang88.cn/